Описание продукта

Локтайт 322 – однокомпонентный клей высокой вязкости, предназначенный для приклеивания прозрачной пластмассы к металлической поверхности. Продукт полимеризуется под воздействием УФ излучения.

Типичные области применения

Приклеивание и герметизация пластмассовых деталей на металлической поверхности.

Свойства неотвержденного продукта

|  | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Среднее | Диапазон |
| Тип химического соединения | Акрилат |  |
| Внешний вид | Прозрачная, янтарная жидкость |  |
| Плотность при 25(C | 1,0 |  |
| Вязкость при 25(C, мПа/сек (сП) |  |  |
| По Брукфильду RVT |  |  |
| на шпинделе 5 при 20 об/мин, | 5750 | 4500 - 7000 |
| По DIN 54453, MV |  |  |
| D = 277 сек-1 после t=180 сек. | 6000 | 4000 - 8000 |
| Точка вспышки (TCC), (C | >100 |  |

Процесс полимеризации продукта

Продукт полимеризуется при воздействии на него УФ излучения с длиной волны 365нм. Для полной полимеризации поверхности требуется радиация с длиной волны 250нм. Скорость полимеризации зависит от интенсивности излучения, измеряемого на поверхности. Обычные условия полимеризации: 20-30 секунд при интенсивности 100мВт/см2 - ртутная лампа среднего давления с кварцевой колбой.

Внимание:	Интенсивность УФ с длиной волны 365нм измеряется с использованием прибора OAI 206.

Время схватывания и полимеризации поверхности в зависимости от интенсивности УФ излучения

Скорость схватывания и полимеризации поверхности зависят от условий полимеризации. Время, необходимое для получения сухой на ощупь поверхности, измерено в соответствии со стандартом ASTM C679.

| ИнтенсивностьУФ, мВт/см2 | 10 | 100 |
| --- | --- | --- |
| Время схватывания, сек | 3-8 | 1-5 |
| Время полимеризации поверхности, сек | Не рекомендуется | 3-7 |

Глубина полимеризации в зависимости от интенсивности УФ излучения

На графике, приведенном ниже, показана глубина полимеризации в зависимости от времени при 100мВт/см2, измеренная при полимеризации шарика диаметром 15мм изготовленного в форме из PTFE.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРИЗОВАННОГО МАТЕРИАЛА

Через 40 секунд при 100мВт/см2, УФ 365нм.

Прочность на растяжение, ASTM D2095

| Сталь с пескоструйной обработкой и стекло, Н/мм2 | 7,5 | 4 - 11 |
| --- | --- | --- |

Прочность на растяжение испытывается согласно стандарту ASTM D2095. Металлическая шпилька ((12,7мм x 38мм) приклеивается одной стороной к флоат-стеклу Пилькингтона (50мм x 50мм). Затем шпилька отрывается от стекла по направлению оси.

| Прочность на сдвиг, ASTM D1002 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПВХ и стекло | 2,5 | 1 - 5 |
| Полихлоропрен и стекло | 2,5 | 1 - 5 |
| ABS и стекло | 2,5 | 1 - 5 |
| Внимание: при приклеивании пластмассы показатели будут зависеть от типа пластмассы. |

ТИПИЧНАЯ СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

| Методика испытаний: | Прочность на разрыв ASTM D2095 |
| --- | --- |
| Материал: | Шпилька из стали с пескоструйной обработкой, приклеенная к стеклу |
| Время полимеризации: | 40 сек при 100мВт/см2 + 1 неделя при 22°C. |

Термостойкость

Испытание при воздействии температуры

Термостарение

Старение при указанной температуре. Испытание при 22°C.

Химостойкость

Выдержка в агрессивных средах при указанных условиях. Испытание при 22(C.

| Агрессивная жидкость | Темп. | % от первонач. прочности через: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100 ч | 500ч | 1000ч |
| Влажность 90% | 40(C | 65 | 40 | 30 |
| Бензин | 22(C | 85 | 85 | 85 |
| Фреон ТА | 22(C | 85 | 75 | 0 |
| Промышленный денатурат | 22°C | 80 | 10 | 0 |

Влияние стерилизации

Компоненты, склеенные при помощи клея Loctite 322, могут подвергаться стандартной стерилизации по методу ETO или с использованием гамма-излучения (2,5 - 7,0 Мрад), без ухудшения качества соединения.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Этот продукт не рекомендуется использовать в системах с чистым кислородом и/или богатых кислородом. Его не следует выбирать в качестве герметика для хлора и других окислителей.

Для информации по обращению с продуктом смотрите Карту безопасности материала (MSDS).

Указания по применению

Продукт чувствителен к УФ. При хранении и применении продукта, воздействие на продукт дневного света, УФ или искусственного света должно быть сведено к минимуму. Продукт следует наносить аппликаторами с черными трубками подачи продукта. Для получения высоких результатов, поверхности должны быть чистыми и обезжиренными.

Скорость УФ полимеризации зависит от мощности лампы, глубины требуемой полимеризации, расстояния до источника света, зазора и светопропускания материала, через который проходит радиация.

Рекомендуемая интенсивность для полимеризации клеевого шва – минимум 5мВт/см2 (измеряется на клеевом шве) со временем облучения в 4-5 раз больше, чем время схватывания при такой же интенсивности. Для получения сухой на ощупь поверхности требуется УФ более высокой интенсивности (минимум 100мВт/см2).

Для материалов чувствительных к температуре, например, термопластов, необходимо обеспечить охлаждение. Следует выбирать такой тип пластмассы, который не будет трескаться от напряжения, когда на нее нанесен жидкий клей. Излишки клея можно удалить органическим растворителем. До приложения рабочих нагрузок необходимо дождаться пока соединение остынет.

# Хранение

Продукт следует хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре 8 - 28(С, если другого не указано на упаковке. Оптимальной температурой хранения является нижняя половина вышеуказанного температурного интервала. Для предотвращения порчи неиспользованного продукта не возвращайте его обратно в оригинальную упаковку. Более подробную информацию о хранении можно получить в региональном представительстве фирмы Локтайт.

Диапазон значений

Данные, содержащиеся в данной спецификации можно считать типичными значениями и диапазонами (с отклонением ± 2). Значения основаны на результатах испытаний и регулярно проверяются

Замечания

Данные, содержащиеся в данном листе, предназначены только для информации и считаются правильными. Мы не можем взять на себя ответственность за результаты, полученные другими организациями, чьи методики мы не контролируем. Ответственностью клиента является   определение пригодности любых методов производства  упомянутых здесь и использование таких мер предосторожности, которые могут оказаться необходимыми для защиты собственности и персонала от любой опасности, которая может возникнуть  при обращении и использовании этих методов. В свете вышесказанного, корпорация Локтайт отклоняет все гарантии по пригодности продукции для продажи или пригодности для какой либо особой цели,  которая возникает из факта продажи или использования продукции корпорации Локтайт. Корпорация  Локтайт отклоняет любую ответственность за косвенные или случайные убытки любого вида, включая упущенную прибыль. Описание в данном листе различных процессов или составов, не следует считать свидетельством того, что они не защищены чьими-либо патентами или лицензиями корпорации Локтайт, относительно таких процессов и составов. Мы рекомендуем испытывать нашу продукцию, перед многократным использованием, а данные, приведенные здесь использовать в качестве руководства. На этот продукт может быть один или более патентов или заявок на патент.

# Text boxes

0

10

20

30

40

50

60

0

2

4

6

8

Время полимеризации, сек

Глубина, мм

100мВт/см2

0

20

40

60

80

100

0

25

50

75

100

Температура, °C

% от прочн. при комн. температуре

0

200

400

600

800

1,000

0

50

100

150

200

Часов

% от прочн. при комн. температуре

80°C

120°C